Инструкция

порядок установки шестерен маслонасоса с шлицевым зацеплением для RB двигателей.

- Установка втулки на коленчатый вал.

Важно: Перед  выполнением токарных работ нужно чтобы вал полежал два часа и принял температуру помещения в котором будут производиться эти работы. Для промера втулки и коленчатого вала температура помещения должна быть около 200 С.

Последовательность работ по проточке шейки вала:

- Замерить  диаметр отверстия шлицевой втулки нутромером.

- Установить вал на токарный станок. Проверить правильность установки вала между передней и задней бабкой путем выверки биений шеек.

- На валу выполнить проточку шейки зацепления маслонасоса под посадку шлицевой втулки с обеспечением натяга 0,08мм. Место перехода от коренной шейки к посадочной шейке втулки проточить галтель рис.1 (фигура I).

- Снять фаску в торцевой части посадочной шейки вала рис.1 ( фигура II).

- Снять фаску на внутренней стороне втулки под прилегающую поверхность галтели.

Для  правильной и удобной насадки втулки нужно изготовить оправку с внутренним диаметром отверстия 35мм. Насадку втулки производить при температуре нагрева 4000С - визуально металл начнет чуть краснеть.

Последовательность насадки втулки:

- Нагреть втулку в ТВЧ. Если нет ТВЧ, допускается нагрев газовой горелкой, при этом нагрев должен быть равномерный - со всех сторон. Следить за покраснением втулки, чтобы не допустить отпуск металла.

- Щипцами одеть втулку на подготовленную шейку коленчатого вала. С помощью оправки и молотка до насадить втулку. Дать остыть валу (не допускается охлаждение коленчатого вала водой или маслом).

- Осмотреть рабочую поверхность втулки под сальник на предмет шероховатости или забоин, при необходимости на токарном станке зашлифовать наждачной бумагой.

- Установка шестерен в корпус маслонасоса.

Важно: для того чтобы зазоры были минимальные между шестернями и корпусом, требуется новый корпус маслонасоса.

- Разобрать корпус маслонасоса (для того чтобы сорвать болты задней крышки, требуется местный нагрев шляпок болтов газовой горелкой т.к. они посажены на фиксатор).

- Вынуть шестерни производителя насоса.

- Смазать моторным маслом шестерни, перед установкой в корпус маслонасоса.

- Установить шестерни метками к задней крышке маслонасоса (фото. 1), при этом в большой шестерне паз с острым углом будит направлен против часовой стрелке (кроме насосов Tomei).

- Проверить вращение шестерен в корпусе. Не должно быть заеданий или закусывания шестерен.

- Установить заднюю крышку маслонасоса

- Равномерно затянуть болты крышки (предварительно нанести фиксатор резьбы) моментом 3,7-5,0 Nm(0.4-0.5 кг/м).

- Проверить вращение шестерен в корпусе. Не должно быть заеданий или закусывания шестерен.

Примечание: Перед окончательной установкой маслонасоса, рекомендуется установить его на блок двигателя без сальника и проверить визуально равномерность зазоров между втулкой коленчатого вала и малой шестерней маслонасоса. Если шестерня маслонасоса окажется зажатой в одной из сторон на втулке, нужно рассверлить в корпусе маслонасоса два отверстия (7 мм.) направляющих блок/корпус маслонасоса. Изготовить оправку для центровки  маслонасоса относительно коленчатого вала. Установить маслонасос вместе с оправкой на блок и затянуть болты маслонасоса. После удалить оправку и установить сальник маслонасоса.

# Text boxes

Рис.1

Фото 1.